*Приложение 1*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **код ЕНС ТРУ**  | **Код ТН ВЭД** | **Характеристика** |
| 1 | Производство внутренних корпусов улитки насоса ГрТ 1250/71 | 281331.000.000252 | 8413910008. | Внутренний корпус улитки насоса ГрАТ 1250/71 – одна из основных запчастей насоса, с входным и выходным патрубками. Обычно имеет конфигурацию, напоминающую улитку. Изготавливается запчасть из стали ИЧХ28H2, ИЧХ20М. |
| 2 | Производство внутренних корпусов улитки насоса ГрАТ 1400/40 | 281331.000.000252 | 8413910008. | У грунтовых насосов типа ГрАТ внутренний корпус выполнен из износостойкого сплава ИЧХ20М, ИЧХ28H2. Внутренний корпус улитки насоса является расходным материалом, относительно легко и быстро заменяется.Твердость, HRC -55. |